| 工序流程：外协检验→工序检验→修边→外观100%检验→成品检验→涂胶→二次外观检→包装→出厂检验→入库 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品图号 | HW-lucid后 |  |  |
| 产品名称 | lucid后稳定杆衬套（后稳定杆衬套） |  |  |  |  |  |  |
| 产品规格 | \ |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 塑料骨架,橡胶 |  |  |  |  |  |  |
| 产品颜色 | 黑色 |  |  |  |  |  |  |
| 产品净重 | REF g |  |  |  |  |  |  |
| 顾客代码 | ZJ1327 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 检验项目 |  | 特性标识 | 检验设施/器具 | 检验频次 | 备 注 |
| 几何尺寸 | 1 | R28.5±0.6 |  |  | 投影仪 | 首末模/批 | - 产品第一次换模生产时，检测首模 2、模具修理、设备维修、启动生产时检测首模 4、☆尺寸需编制X-R图（如有关键特性）： 取样频次：每班5件/ 取样位置：四周加中间型腔。 5.每年进行一次全尺寸检验。 寸/外观全型腔检测 |
|  | 2 | ØA±0.3 |  | ☆ | 投影仪 | 首末模/批 |  |
|  | 3 | 57±0.8 |  |  | 投影仪 | 首末模/批 |  |
|  | 4 | 29.25±0.6 |  |  | 投影仪 | 首末模/批 |  |
|  | 5 | 32.05±0.6 |  |  | 投影仪 | 首末模/批 |  |
|  | 6 | 35±0.6 |  |  | 投影仪 | 首末模/批 |  |
| 外观 | 1 | 产品表面无有害的气泡、欠硫、缺料、硫痕、裂口等缺陷 |  |  | 目测 | 首模/每班、末模/每批 |  |
|  | 2 | 通常飞边要求<1mm |  |  | 目测 | 首模/每班、末模/每批 |  |
|  | 3 | 产品表面合适位置做永久性标识,内容包括产品图号,匹配杆径,型腔号,时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm(单模无具体要求) |  |  | 目测 | 首模/每班、末模/每批 |  |
|  | 4 | 检查衬套是否缺骨架 |  |  | 目测+按压 | 首模/每班、末模/每批 |  |
| 性能 | 1 | 径向静刚度，扭转刚度 |  |  | MTS831 | 1件/批 |  |
|  | 2 | 产品粘接实验 |  |  | MTS831 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |